目   录

一、工程概况	3

二、编制依据	4

1、招标文件及施工合同	4

2、施工组织设计	4

3、施工图纸	4

4、主要施工规程、规范	4

三、检测目的及检测内容	5

1、检测目的	5

2、检测内容	5

四、检测准备	6

1、技术准备	6

2、施工机具准备	6

五、检验方法及要求	6

1、混凝土强度检测	6

2、混凝土墙板厚度检测	9

3、梁、板类构件检测	9

4、钢筋送检检测	10

5、同条件砼试块留置计划	11

6、砌筑墙体检测	11

六、实体检测人员	12

1、砼强度检测人员	12

2、砼板厚度检测人员	12

3、梁、板类检测人员	13

4、砌体检测人员	13

七、注意事项	13

1、试块留置措施	13

2、安全施工措施	13

3、资料整编措施	14

# 一、工程概况

工程名称：深圳****园一期住宅工程

建设地址：深圳市宝安区****村

建设单位：深圳********地产有限公司

设计单位：深圳市****建筑设计有限公司

深圳****园一期住宅工程位于深圳市宝安区****镇**村****外环路以北，**河以南，**路以东，距****高尔夫球会或****城区约有10km车程。深圳****园工程共分为一、二、三期工程，本次工程是其中的一期住宅工程，共92栋低层住宅，总用地面积为21409.8m²，总建筑面积为56594.04m²；

****园一期单体建筑住宅，基础结构形式：管桩或夯实土方地基→承台→梁板基础；住宅均设有地下室或半地下室，结构形式：框架结构；住宅主体结构形式均为框架结构体系。底下部分的混凝土强度等级及防腐、抗渗：底板、承台、基础梁、地下室外测壁及顶板采用防水混凝土，腐蚀性等级按强腐蚀性考虑，均做三级防护处理；框架墙柱及剪力墙采用C25钢筋混凝土，梁板亦采用C25钢筋混凝土；钢筋使用一级钢Φ6Φ8、三级钢Φ6～Φ25；砌体墙为普通混凝土砖砌筑，混凝土墙柱与砌体墙抹灰，采用水泥混合砂浆或水泥砂浆。

# 二、编制依据

## 1、招标文件及施工合同

（1）《深圳****园一期住宅工程总承包施工招标文件》以及补充说明文件。

（2）深圳********地产有限公司与中建三局**建设工程有限责任公司签订的《中华人民共和国深圳****镇********园一期(地块二)工程合同文件》

（3）工程图纸会审、设计变更、会议商讨记录

## 2、施工组织设计

深圳****园一期（地块二）总承包工程施工组织设计

## 3、施工图纸

（1）****设计顾问（深圳）有限公司提供的一期住宅工程建筑施工图纸。

（2）深圳市****建筑设计有限公司提供的一期住宅工结构施工图纸。

## 4、主要施工规程、规范

国家和行业现行的施工及验收规范。

（1）《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002

（2）《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001

（3）《混凝土强度检验评定标准》 GBJ107－87

（4）《建筑结构检测技术标准》 GB50344-2004

（5）《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)

（6）《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002)

# 三、检测目的及检测内容

## 1、检测目的

对结构实体进行检验，并不是在子分部工程验收前的重新检验，而是在相应分项工程验收合格、过程控制使质量得到保证的基础上，对重要项目进行的验证性检查，其目的是为了加强混凝土结构的施工质量验收，真实地反映混凝土强度及受力钢筋位置等质量指标，砌体、梁板墙柱的施工质量，确保结构安全。

## 2、检测内容

考虑到目前的检测手段，并为了控制检验工作量，结构实体检验主要对钢筋混凝土强度、钢筋保护层厚度、砌体施工质量、墙柱梁板的承重载荷等重要结构构件的若干项目进行。

# 四、检测准备

## 1、技术准备

选择本项目工程部与技术部门人员进行本工程结构实体检验工作，并设现场实验室，设置养护水池，本工程所检验出来的内容及数理，以数据形式真实的反映出来。

## 2、施工机具准备

| 机具名称 | 规格 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全站仪 | 来卡TC-2002 | 1台 | 住宅定位 |
| 测定仪 | —— | 2台 | 钢筋保护层厚度检测 |
| 数显回弹仪 | HT225W | 2台 | 砼强度检测 |
| 人字梯 | 3~5m | 2台 | 梁检测登高工具 |
| 扫帚 | 普通 | 8把 | 楼面清扫 |
| 墨斗 | 普通 | 4个 | 弹线用 |
| 钢筋笼 | 600×300×300mm | 4个 | 装养护试块 |
| 养护水池 | 2×1.5×1m | 1个 | 试块养护池 |

# 五、检验方法及要求

## 1、混凝土强度检测

- 混凝土强度检测按《混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002》要求，经项目部与建设单位与监理单位各方共同协商，对涉及混凝土结构安全的重要部位、用于检查结构构件混凝土强度的标准养护试件，在混凝土浇筑地点随机抽取，取样与试件留置为每100m3的同配合比的混凝土取样一组，少于100m3时取样组数亦为1组，连续浇筑超过1000m3时，同一配合比的混凝土每200m3取样一次。每一楼层、同一配合比取样不少于一组。

- 对有抗渗要求的混凝土结构，混凝土试件在浇筑地点随机取样，同一工程、同一配合比的混凝土取样一次，重要部位留置组数根据实际需要确定。

- 本工程混凝土结构要求使用的砼膨胀外加剂，根据设计单位的意见与经业主同意，宜采用江西瑞州特种建材有限公司产品生产的UEA-E高效低参量混凝土膨胀剂，除提供详细试验数据外，还应对碱含量，氧化镁含量，氯离子含量的抽检试验。

- 本工程设计要求采用II级粉煤灰，除供方提供详细的试验数据外，还应进行抽样送检，对其细度（45um方孔筛筛余）、需水量比、烧失量、SO3、游离CaO及安定性的技术指标进行检验。

- 混凝土试件养护

① 同条件养护试件拆模后，放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置，并采取相同的养护方法。如柱及剪力墙可放置在柱及剪力墙一侧，梁板可直接放置在新浇筑的砼面上。试块装在钢筋笼上，并配锁派专人进行砼的养护及看管工作。

② 同条件养护试件在达到等效养护龄期时进行强度试验。

等效养护龄期根据同条件养护试件强度与在标准养护条件下28d龄期试件强度相等的原则确定。在达到等效养护龄期时，方可对同条件养护试件进行强度试验，并给出了结构实体检验用同条件养护试件龄期的确定原则：同条件养护试件达到等效养护龄期时，其强度与标准养护条件下28d龄期的试件强度相等。同条件养护混凝土试件与结构混凝土的组成成分、养护条件等相同，可较好地反映结构混凝土的强度。由于同条件养护的温度、湿度与标准养护条件存在差异，故等效养护龄期并不等于28d，具体龄期可由试验研究确定。

③ 同条件自然养护试件的等效养护龄期及相应的试件强度代表值根据当地的气温和养护条件按下列规定确定。

等效养护龄期取按日平均温度（滨海气象台提供的日最高及最低温度为准）逐日累计达到600℃·d时所对应的龄期，0℃及以下的龄期不计入等效养护龄期，不应小于14d也不宜大于60d。同条件养护试件的强度代表值应根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107的规定确定后，乘折算系数取用；折算系数宜取为1.10，也可根据当地的试验统计结果作适当调整。砼试块需监理见证取样，并送市试验中心进行检测。

- 混凝土强度检验

①混凝土强度采用回弹法进行检测。

②回弹仪必须经过检测校验合格后方可使用。

③每个位置需要回弹16个点，每个点之间的距离大于2cm。回弹之前要将回弹部位用砂磨石磨平，回弹后将回弹部位砼凿除一小块，滴上酚酞试剂进行炭化深度测量，并同回弹值一同记录下来。

④回弹点根据现场区域及平面图每一层按顺序全面检查，详细记录与记录表同步。

⑤回弹仪每2000点进行钢钻检测，检测值应在80±2之间。

⑥必须认真、真实，测点离地面1～1.5米。本工程每栋每层取5个点进行回弹试验。

⑦不同强度混凝土分别记录。

## 2、混凝土墙板厚度检测

- 混凝土楼板厚度采用钻孔法进行检测。

- 钻孔部位应选择在没有防水要求的房间（地下室顶板除外）。

- 本工程每栋楼每层板取5个点进行板厚检测。

- 每检测层不同板厚检测不少于3个点，每层不少于10个点，电梯厅及公共走道必须进行检测。

- 必须认真填写检测表格，真实反映楼板厚度。

- 检测完之后，要对钻孔部位进行修补，防止漏水。

## 3、梁、板类构件检测

- 依规范要求：对梁类、板类构件应各抽取构件数量的2%，且不少于5个构件进行检验，钢筋保护层厚度检验的结构部位由甲方、设计、监理、施工等各方根据结构构件的重要性共同选定。

- 根据工地实际情况，本工程钢筋保护层厚度采用局部开槽钻孔进行检测。检测范围主要是钢筋位置可能显著影响结构构件承载力和耐久性的构件和部位，如梁、板类构件的纵向受力钢筋。本工程每层楼取5个梁、板构件，选定的梁类构件，应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验；选定的板类构件，应抽取6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验，对每根钢筋在的部位测跨中或板中量1点。

- 钢筋保护层厚度的检验，采用非破损的方法，并按10%的比例，但梁板各不得少于三次，可采用局部破损的方法进行校准。校准后，对局部破损部位，经清理干净充分湿润后，采用1：1砂浆进行修补。

- 重点对梁及挑板部位进行检测，抽取的构件中悬挑梁类、板类构件所占的比重不宜少于50％；所使用的检测仪器应经过计量检验检测，仪器操作应符合相应规程的规定。

- 梁、板类构件的钢筋保护层厚度检测时，其纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差：梁类构件允许偏差为+10mm，-7mm，板类构件允许偏差为+8mm，-5mm。

- 钢筋保护层厚度检测的检测误差不大于1mm，并认真填写钢筋保护层厚度测量表，真实反映施工实际情况。

## 4、钢筋送检检测

- 钢筋的品种、规格需符合设计要求，应具有产品合格证、出厂质量证明书、钢筋进场验收报告及按规定抽样复试报告。

- 每一批钢筋进场都要送检，同一批，同一炉号，同一直径钢筋60吨送检一组，小于60吨也送检一组。

- 送检钢筋应会同监理现场取样，并由监理于工地现场随机选取

- 整个工程监督抽检数量不少于总送检数量的5%。

- 当加工过程中发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常时，应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。

## 5、同条件砼试块留置计划

- 同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位，应由业主、监理、施工等各方共同选定；

- 同一强度等级同条件养护试件的留置数量应根据混凝土工程量和重要性确定不宜小于10组，且不应少于3组。

- 同条件养护试件拆模后，应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置，并应采取相同的养护方法。

- 为满足规范要求，严格执行混凝土结构工程施工质量验收规范，本工程根据工程部位的重要性计划在每栋的转换层同一强度等级混凝土各取3组同条件养护试块进行结构实体强度检验。

## 6、砌筑墙体检测

- 对进场的各标号水泥同一厂牌、品种、标号，同一出厂编号，同一次进场，散装水泥每500T为一批，袋装水泥每100T为一批，不足此数也按一批进行送检，对存在期超过3个月的必须进行复检，检验合格方准使用。

- 对进场的砂同一产地、同一规格、同一进场时间，每400m3或600T为一批，不足此数也按一批送检，检验合格方准使用。

- 对本工程使用的同一产地、同一规格、同一强度等级、同一进场时间的混凝土普通砖每10万块为一批进行送检；工程中使用的蒸压加气砼砌块同品种、规格、强度等级的砌块以1万块为一批进行检验。

- 在砌筑砌体时，先对各原材料进行配合比试配，再根据配合比进行砂浆搅拌，本工程每种户型主体为一个送检单位。

- 砌筑砂浆试块采取标准养护方法养护；同一强度等级，同一配合比，每一楼层及250m3砌体为一批进行送检。

# 六、实体检测人员

## 1、砼强度检测人员

负责人：

组  员：

2、砼板厚度检测人员

负责人：

组  员：

## 3、梁、板类检测人员

负责人：

组  员：力铭

## 4、砌体检测人员

负责人：

组  员：

# 七、注意事项

## 1、试块留置措施

为避免做好的试块出现意外的破坏，或摔坏、丢失等，对同条件养护试块一定要按照计划留置，不得少于计划留置组数。

## 2、安全施工措施

结构实体检验时要注意安全，必须戴好安全帽，系好帽带，佩带好工作牌。人字梯登高作业时，应注意人字梯是否稳当安全可靠，检测人员攀爬梯子时，必须有专人负责扶好梯子；检测人员不得在临边洞口进行检测工作；检测所用仪器需为专人使用，轻拿轻放，注意保管。

破坏性检测时，不允许无关人员围观，避免对他人造成伤害。

## 3、资料整编措施

实体结构检验时，应随时记录现场所检测出的数据，做到检测带哪，资料同时跟进，直接反映出工程施工质量。

每次检测完之后，要将结果整理出来向项目经理或项目技术负责人进行汇报。